Prova di trazione

Le prove meccaniche sono suddivise in due grandi classi in base alla velocità di applicazione del carico :

- Prove statiche

- prove dinamiche

La prova di trazione rientra nella categoria delle prove statiche come la prova di durezza. Queste prove vengono definite statiche perché il carico cresce abbastanza lentamente nel tempo in modo che il collasso del provino avvenga in un tempo dell' ordine di grandezza dei minuti. Nelle prove dinamiche, invece, il carico assume il valore massimo in un tempo brevissimo.

Il metodo di applicazione del carico può avvenire in più modi differenti a seconda della grandezza controllata :

- Controllo di carico: si esegue facendo in modo che la velocità di applicazione del carico sia costante, ossia la crescita del carico segue una rampa lineare.

- Controllo di deformazione: in questo caso la prova si esegue mantenendo costante la velocità di deformazione del provino nel tratto utile, è indispensabile l' uso di metodi di rilevazione dell' allungamento abbastanza precisi (estensimetro resistivo ).

- Controllo di spostamento: la prova è eseguita mantenendo costante la velocità di allontanamento dei due bloccaggi del provino, questo metodo non è equivalente al controllo di deformazione in quanto il provino non si dilata uniformemente in tutta la sua lunghezza.

# Descrizione del provino

Il provino, come tutte le condizioni di prova, è unificato al fine di garantire la massima ripetibilità delle prove e presenta la seguente forma a "clessidra"

Abbiamo adottato come tratto utile la distanza tra gli spallamenti.

Si noti come le variazioni di diametro alle estremità siano raccordate con un ampio raggio, lo scopo è quello di prevenire l' intensificazione degli sforzi in punti ad elevata curvatura che inevitabilmente porterebbero il provino a rompersi fuori dal tratto utile.

Le sezioni possono essere circolari o rettangolari la lunghezza Lc è definita come lunghezza calibrata mentre la lunghezza Lo è detta tratto utile ed è il tratto in cui deve avvenire la rottura per poter considerare valida la prova.

La scelta opportuna di queste lunghezze è particolarmente importante al fine di poter garantire l' uniformità di carico nella sezione del provino. Le due lunghezze sono legate dalle seguenti disequazioni

Lo + d/2 < Lc < Lo + 2d                                      ( Sezione circolare )

Condizioni di prova

Le condizioni di prova sono unificate, si rimanda per i particolari alla tabella UNI 556, vale la pena di indicare alcune condizioni di massima come la velocità di applicazione del carico che non deve essere superiore ai 30 N/(mm² · s) nel caso dell' acciaio; mentre la variazione di lunghezza del tratto calibrato deve essere inferiore a 0,0025 mm/s.

Le condizioni di prova sono riportate più dettagliatamente per le prove eseguite in laboratorio nelle pagine seguenti.

# Determinazione delle caratteristiche tensili

Utilizzeremo un diagramma generico con riportato sull' asse delle ascisse i valori percentuali di allungamento calcolati nel seguente modo e sull' asse delle ordinate i carichi

L - Lo

e = ————

Lo

Il primo tratto fino al carico Pp e quello elastico in cui vi è una relazione lineare tra tensione ed allungamento esprimibile mediante la legge di Hooke. La determinazione pratica di questo valore limite non è molto agevole, è impossibile stabilire con precisione il punto in cui il diagramma cessa di essere rettilineo (si faccia riferimento al diagramma ottenuto sperimentalmente).

Il limite elastico Pe è quindi stabilito convenzionalmente come il carico che provoca una deformazione permanente, quindi plastica, pari ad uno dei seguenti valori:

ep = 0,002 - 0,005 - 0,01 - 0,02 - 0,05 %

In campo ingegneristico il valore più usato e lo 0,02 %.

Il carico Ps corrisponde al carico di snervamento è stabilito nominalmente come il carico che da una deformazione permanente dello 0,2 %.

Pm è il carico massimo sopportabile dal provino, il tratto che va dal limite elastico al carico massimo è detto campo delle grandi deformazioni plastiche e da Ps in poi l' acciaio si comporta in modo simile ad un liquido molto denso mantenendo la costanza del volume.

Il tratto dal carico Pm a rottura è caratterizzato dal fenomeno della strizione cioè da un restringimento localizzato della sezione.

Prove di laboratorio

## Descrizione della macchina

La macchina è di tipo idraulico a portata di fluido costante. La forza al provino è applicata mediante due ganasce di cui una fissa al banco e una mobile mediante un pistone idraulico. Mantenendo costante la portata del fluido non ne consegue che la velocità di deformazione del provino sia costante, tuttavia si mantiene costante la velocità di allontanamento delle ganasce , infatti :

Q = Vs · Ss  dove   Q   : Portata

Vs : Velocità salita stantuffo

Ss : Sezione stantuffo

siccome Ss  e Q sono costanti lo sarà anche Vs se però e = DL / L Þ

de      dL/L       dL    1       Vs

e = —— = —— = —— · — = ——

dt         dt         dt     L        L

essendo L la lunghezza del provino poiché L varia, varierà anche e.

I dati elaborati nelle due prove sono stati raccolti con l' approssimazione di prova statica; tenendo conto di tutti i fattori, la tensione sarebbe funzione della deformazione, della velocità di deformazione, della temperatura, noi ipotizziamo di poter trascurare l' influenza delle ultime due variabili.

Considereremo inoltre costante la pressione dell' olio all' interno del circuito idraulico della macchina, poiché il lubrificante ha velocità molto basse nei condotti e quindi si hanno perdite per attrito trascurabili. Questo significa che avremo in uscita una forza proporzionale alla pressione.

Questo principio è alla base del funzionamento del dinamometro a pendolo. Ad esso è associato un tamburo di registrazione sul quale un pennino traccia l' andamento del grafico F-DL . Il moto di allungamento del provino si traduce in moto di rotazione del tamburo (tramite un sistema a carrucole). La variazione di carico attiva il dinamometro a pendolo che è collegato mediante un' asta al pennino. La stessa asta porta una vite senza fine che ingrana con ruota elicoidale per azionare un quadrante di indicazione del carico. Esso è dotato di due lancette (una delle quali è trascinata per l' indicazione della forza massima o di inizio strizione). Guardando le lancette si può avere una indicazione sulla fase di snervamento poiché queste oscillano intorno ad un livello di forza. Un' ultima cosa di cui teniamo conto nella lettura dei grafici è la fase di assestamento del provino tra le ganasce al momento dell' applicazione del carico. Ne deriva un tratto anomalo nel diagramma che otteniamo

Materiale:  I materiali testati sono due : un acciaio C 10 ed un acciaio C40.

## Calcolo analitico dei grafici

Anzitutto, siccome la macchina forniva un grafico privo della scala, abbiamo calcolato le scale per i carichi e gli allungamenti noti il carico massimo sopportato dal provino e l' allungamento subito. Per quanto riguarda la scala degli allungamenti, abbiamo tenuto conto del recupero elastico in quanto l' allungamento a rottura del provino è stato misurato avvicinando i due spezzoni misurando quindi l' allungamento plastico del materiale. Il procedimento di calcolo consiste semplicemente nell' impostare la proporzione

Ordinata grafico : Valore misurato = riferimento : scala

126 [mm] : 64.6 [kN] = 10 : x

64.6 × 10

x =  ——————  = 5.13 [kN] = 523 [kg]

126

Quindi per i carichi 10 mm sul grafico equivalgono a 5.13 [kN]

La proporzione da impostare per gli allungamenti è analoga, nota la lunghezza iniziale del provino Lo = 54.6 [mm] e l' allungamento a rottura  Lf = 58.6 [mm] possiamo calcolare di quanto si è allungato anelasticamente il provino DL = 4 [mm] dalla proporzione

Ascissa grafico : DL = riferimento : scala

97 [mm] : 8.1 [mm] = 10 : x

8.1 × 10

x =  ———— = 0.84 [mm]

97

Assegnate le scale , procediamo con il calcolo del grafico tensioni allungamenti ingegneristici definiti come

F                        DL

s [N/mm²] = ——               e = ——

So                        Lo

L' area della sezione indeformata del provino So =  × r² = 78,5 [mm²]

Siamo quindi in grado per entrambi i diagrammi di calcolare per punti il grafico s-e,prendendo 6 punti campione per provino

Provino C10

| Punti | F(kgf) | Allungamento (mm) | Tensione (N/mm^2) | Deformazione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 785 | 0.42 | 98 | 0.0084 |
| 2 | 2146 | 0.84 | 268 | 0.0168 |
| 3 | 3609 | 1.60 | 450 | 0.032 |
| 4 | 4864 | 2.35 | 607 | 0.047 |
| 5 | 5021 | 4.70 | 626.8 | 0.095 |
| 6 | 4027 | 7.14 | 502.7 | 0.143 |

Provino C40

| Punti | F | Allungamento | Tensione | Deformazione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1360 | 0.84 | 170 | 0.0168 |
| 2 | 2929 | 1.76 | 366 | 0.0352 |
| 3 | 3609 | 2.86 | 450 | 0.0572 |
| 4 | 6171 | 3.70 | 770 | 0.074 |
| 5 | 6433 | 4.70 | 803 | 0.094 |
| 6 | 5858 | 6.05 | 731 | 0.0121 |

## Determinazione dei parametri significativi della prova

## Modulo di Young

Si tratta di valutare la pendenza del tratto elastico ( lineare ) del grafico a tale scopo utilizziamo un punto noto su quel tratto

si          268

E = —— = ———- = 15952 [N/mm²]   per il provino C10

ei        0,0168

si          360

E = —— = ———-- = 13750 [N/mm²]   per il provino C40

ei         0,0352

Maggiore percentuale di carbonio significa  maggior carico sopportabile dal provino e maggiore modulo di Young (dall’ esperienza emerge il contrario). I valori di E sono inferiori di circa 20 volte rispetto ai valori normali per un acciaio. Ciò è imputabile ad errori di misurazione dovuti alla macchina.

## Allungamento percentuale a rottura e strizione percentuale

Di seguito sono riportati i calcoli per una serie di parametri il cui procedimento è qui riassunto.

Lf - Lo

Allungamento percentuale a rottura   A = 100 · ————

Lo

So - Sf

Coefficiente di strizione   Z = 100 · ————

So

Determino poi il carico di snervamento Ps che è il carico per il quale si ha una deformazione permanente pari allo 0,2 % si determina misurandolo direttamente sul grafico (in modo approssimativo).

|  | C10 | C40 |
| --- | --- | --- |
| A% | 15.1 | 13.4 |
| Z% | 50.9 | 35.2 |
| Ps [n/mm^2] | 450 | 735 |

## Grafico tensioni e allungamenti veri

A differenza del grafico ingegneristico si tiene conto della variazione della sezione del provino durante l' allungamento. Per il tratto prima della strizione posso considerare il volume costante per cui è valida la relazione

So · Lo

S · L = So · Lo    Þ    S = ————

L

Si osservi che il volume si mantiene costante anche dopo strizione ma in tale situazione non vale più  S · L = So · Lo poiché il provino non ha più forma cilindrica.

Da questa posso ricavare la tensione reale mediante la definizione di s

s',=FS

e ricavare gli e reali dalla relazione

e' =  Ln ( 1 + e )

Per il punto finale poi, pur non valendo la relazione S · L = So · Lo , è noto il valore della strizione (diametro del provino a rottura) e si determina comunque il valore della tensione raggiunta prima della rottura

Nella tabella seguente sono riportati i risultati dei calcoli

Diametro a rottura C10 = 7.0 [mm]

Diametro a rottura C40 = 8.05 [mm]

Provino C10

| Punti | F[N] | S [mm^2] | Tensione | Deformazione |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7693 | 77.846 | 98.823 | 0.0083 |  |
| 2 | 21031 | 77.2 | 272.42 | 0.0166 |  |
| 3 | 35368 | 76.1 | 464.76 | 0.0314 |  |
| 4 | 47667 | 74.9 | 636.41 | 0.0459 |  |
| Pf | 48700 | 38.48 | 1266.60 | 0.140 |  |

Provino C40

| 1 | 13328 | 77.2 | 172.64 | 0.0166 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 28704 | 75.83 | 378.53 | 0.0346 |
| 3 | 35368 | 74.25 | 476.34 | 0.0556 |
| 4 | 60476 | 73.09 | 827.42 | 0.0714 |
| Pf | 64600 | 50.89 | 1269.40 | 0.1106 |